附件8

交通运输部2015年度交通运输产品（突起路标）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准GB/T24725-2009判定 |  |  | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 福建联合电工电瓷集团有限公司 | 北京路安交通科技发展有限公司 | 广东省汕头至湛江高速揭西大溪段至博罗石坝段（JA4标仓库） | 2000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 北京天泰鑫路交通科技有限公司 | 北京华凯交通科技有限公司 | 广东省汕头至湛江高速揭西大溪段至博罗石坝段（K189+200九和互通） | 20600 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 中交鼎盛（北京）科技发展有限公司 | 广东新粤交通投资有限公司 | 广东省汕头至湛江高速揭西大溪段至博罗石坝段（K134+000） | 2800 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 北京天泰鑫路交通科技有限公司 | 广东省交通发展有限公司 | 广东省汕头至湛江高速揭西大溪段至博罗石坝段（JA1标货场） | 10000 | 32 | 0 | 32 | 抗压荷载 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 北京天泰鑫路交通科技有限公司 | 河南省公路工程集团有限公司 | 广东省潮州至惠州高速公路（K95+500） | 3000 | 32 | 0 | 32 | 抗压荷载 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 福州路宝交通器材科技有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 福建省莆田湄渝高速公路（K63+000工地料场） | 2000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |